Инструкция для ремкомплекта по минеральному литью/KEUCO
1. Поврежденный участок зачистить кончиком ножа и сдуть с поверхности образовавшиеся частички. Место, где будет нанесено средство должно быть сухим, не иметь жирного налета или следов воска.

2. Ампулу с затвердителем смешать (маленький тонкий флакончик) с порошком ремонтной массы – полтюбика!
3. Образовавшуюся массу с помощью деревянной палочки нанести на поврежденное место. Чтобы добиться ровной поверхности, на ремонтируемое место кладется под гнет кусочек пластика. Гнетом может служить любой тяжелый предмет.

4. Массе дать высохнуть в течение 15-50 минут, в зависимости от температуры в помещении, но она не должна быть ниже +15 С. Процесс высыхания можно ускорить, если осторожно прогреть данное место феном.

5. После нескольких часов ремонтируемое место можно зашлифовать прилагаемой в комплекте шкуркой и отполировать с помощью полировочной пасты, см. в комплекте – большой тюбик.

6. Все работы проводить в маске, т.к. материалы выделяют токсичные вещества, не допускать попадания их на кожу, в противном случае тщательно промыть под струей воды и обратиться к врачу.
